## Slide 1
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева»
Составители Г. Л. Евменова Т. Е. Вахонина
Грохочение Материал к лекционному курсу и лабораторному практикуму по дисциплине «Подготовительные процессы обогащения полезных ископаемых»
Рекомендовано в качестве материала к лекционному курсу и лабораторному практикуму учебно-методической комиссией специальности 21.05.04 Горное дело, специализации 06 «Обогащение полезных ископаемых»
Кемерово 2023

## Slide 2
Рецензенты:
 Кузбасский государственный
технический университет имени
Т. Ф. Горбачева, 2023
 Евменова Г. Л., Вахонина Т. Е.
составление, 2023
Клейн М. С., проф. кафедры обогащения полезных ископаемых
Бобровникова А. А., председатель учебно-методической комиссии специальности 21.05.04 Горное дело специализации «06 Обогащение полезных ископаемых»
Рецензенты:
Евменова Галина Львовна, Вахонина Татьяна Евгеньевна. Грохочение : материал к лекционному курсу и лабораторному практикуму по дисциплине «Подготовительные процессы обогащения полезных ископаемых» [Электронный ресурс] : для обучающихся всех форм обучения направления подготовки (специальности) 21.05.04 Горное дело специализации «06 Обогащение полезных ископаемых» / Г. Л. Евменова. – Электрон. дан. – Кемерово : Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева, 2023.
– 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; зв. ; цв. ; 12 см. – Систем. требования : Pentium IV ; ОЗУ 8,06 Мб ; Windows XP ; (CD-ROM-дисковод) ; мышь. – Загл. с экрана.

## Slide 3: Грохочение ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБОГАЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

## Slide 4: Основные понятия
Грохочение - процесс разделения сыпучих материалов на классы крупности путем просеивания через одно или несколько сит или классификация материала на просеивающих поверхностях.
Суть процесса. Зерна (куски) материала, размер которых больше размера отверстий сита, остаются при просеивании на сите, а зерна меньших размеров проваливаются через отверстия

## Slide 5
В результате операции грохочения получаются:
    Надрешетный продукт, который остается на сите
    Подрешетный продукт, который проваливается через отверстия сита
Виды грохочения в зависимости от крупности исходного материала:
Вид грохочения | Крупность исходного материала, мм | Размер отверстия сита, мм
Крупное | -1200 + 0 | 300 - 100
Среднее | -300 + 0 | 50 - 25
Мелкое | -75 + 0 | 25 - 6
Тонкое | -10 + 0 | 5 - 0,5
Особо тонкое | -1 + 0 | до 0,05

## Slide 6: По технологическому назначению различают четыре вида операций грохочения:
  Вспомогательное
    Предварительное (перед дробилкой)
    Контрольное или поверочное (после дробилки)
  Подготовительное
  Самостоятельное
  Обезвоживающее (обесшламливание на грохотах)

## Slide 7
Виды просеивающих поверхностей грохотов:
1. Колосниковые решётки
Круглое сечение колосников
Формы сечения колосников: а, б, в  трапециевидная; г  с полукруглой поверхностью; д  ромбическая;
е  рельсы, головкой книзу
Применяются для крупного грохочения
Срок службы – 2500ч

## Slide 8
2. Листовые сита (решета)
Листовые сита с круглыми отверстиями

## Slide 9
Формы и расположение отверстий листовых сит

## Slide 10
Преимущества таких сит:
Способность выдерживать высокие нагрузки
Длительный срок службы
Применяют для :
предварительного и подготовительного
сухого и мокрого грохочения
Срок службы листовых сит – 700ч

## Slide 11
3. Резиновые сита ( решета)
Преимущества :
Срок службы таких решет значительно больше по сравнению с металлическими
Они меньше забиваются и снижают шум.
Применяются для грохочения материала крупностью до 100 мм
Средний срок службы достигает 2000ч

## Slide 12
4. Проволочные сита

## Slide 13
Плетение проволочных сит
Частично рифленые
Рифленые
Сложно рифленые

## Slide 14
Преимущество таких сит :
Высокий коэффициент живого сечения
Недостаток :
Неравномерный износ сит
Применяют для мелкого грохочения
Срок службы зависит от конкретных условий эксплуатации ( 5 – 40 дней )

## Slide 15
5. Шпальтовые сита
Применяются для обезвоживания и мелкого грохочения

## Slide 16
Грохоты
Классификация грохотов по перемещению материала :
Под действием силы тяжести (гравитационное перемещение)
    Колосниковый грохот
За счет вибраций сита (вибрационное перемещение)
    Вибрационный грохот
    Самоцентрирующийся грохот
    Вероятностный грохот
Под действием струи жидкости (гидравлическое перемещение)
    Дуговой грохот

## Slide 17
Грохоты характеризуются следующими главными особенностями:
Характером движения просеивающей поверхности или способом перемещения материала
Геометрической формой просеивающей поверхности и конструкцией ее элементов
Расположением просеивающей поверхности относительно горизонтальной плоскости

## Slide 18
Факторы, влияющие на эффективность грохочения :
насыпная плотность
геометрическая форма и относительный размер зерен
влажность материала
гранулометрический состав
форма отверстий просеивающей поверхности
размер поверхности грохочения
высота слоя материала
угол наклона просеивающей поверхности
скорость движения зерен по просеивающей поверхности
питание грохота
амплитуда и частота колебаний короба

## Slide 19
Колосниковый грохот
(общий вид)

## Slide 20
1  колосники; 2  болты; 3  стяжки для жесткости;
4  боковина
Принципиальная схема колосникового грохота

## Slide 21
Достоинства :
Простота, дешевизна
Большая прочность
Недостатки :
Низкая эффективность грохочения
Низкая производительность
Необходима большая высота помещения
Применяют для крупного грохочения

## Slide 22
Вибрационный грохот с самобалансным вибровозбудителем

## Slide 23
1  горизонтальный короб грохота; 2  амортизатор; 3  опорная конструкция; 4  самобалансный вибровозбудитель; 5  дебалансный груз; 6  просеивающая поверхность
Принципиальная схема вибрационного грохота

## Slide 24
Различные положения дебалансных грузов при вращении валов вибровозбудителя

## Slide 25
Достоинства :
Высокая производительность
Высокая эффективность грохочения
Недостатки :
Четыре подшипника для двух валов
Пара зубчатых колес
Герметичный корпус с масляной ванной
Применяют для грохочения руд; обезвоживания углей, горючих сланцев; операций мокрой классификации; отделение суспензии от продуктов разделения в тяжелых средах

## Slide 26
Самоцентрирующийся грохот (общий вид)

## Slide 27
А - А
короб
сито
маховик
шкив
дебалансный груз
подшипник
эксцентриковая заточка на валу
вал
пружины для подвеса короба к неподвижным конструкциям
электродвигатель
пружинные амортизаторы
клиноременная передача
Принципиальная схема самоцентрирующегося грохота

## Slide 28
Достоинства :
Высокая производительность
Высокая эффективность грохочения
Недостатки :
Большая нагрузка на вал
Применяют для грохочения перед дробилками среднего и мелкого дробления

## Slide 29
Вероятностный грохот
1 – короб грохота; 2 – пружины; 3 – привод грохота; 4 – сита; 5 – крупные классы; 6 – мелкие классы

## Slide 30
Дуговой грохот
1  короб; 2  сито; 3  опорная конструкция 4  направляющее устройство; 5  шибер для регулировки потока

## Slide 31
Достоинства :
Отсутствие движущихся частей
Компактность
Высокая производительность
Недостаток :
Тонкие слои (зарастание сит)
Применяются в угольной промышленности для :
гидравлической классификации угольной пульпы крупностью до 6мм
для выделения транспортной воды и шлама перед отсадочными машинами
для отмывки магнетита от продуктов грохочения

## Slide 32
Грохоты типа «ЛИВЕЛЛ», «ТРИСОМАТ», «ТОРВЕЛЛ»

## Slide 33
.
Эти грохоты с волновым движением просеивающей поверхности. По принципу действия они одинаковы, но разные фирмы-производители.
Применяется для грохочения трудногрохотимых углей с повышенной влажностью и высоким содержанием мелких классов. Грохот состоит из двух входящих один в другой коробов, совершающих линейные колебания в противоположных направлениях. Колебания осуществляются с помощью установленного со стороны загрузки кривошипно-шатунного механизма. Между поперечными связями короба закреплены эластичные карты сита, которые попеременно натягиваются и ослабляются.
Волновое движение просеивающей поверхности обеспечивает высокое ускорение обрабатываемым частицам (до 50 g) интенсивное разрыхление и переворачивание влажного комкующегося материала. Чередование резких натяжений участков эластичного сита с последующим их провисанием, а также незначительное увеличение размера отверстий в момент натяжения способствует самоочистке просеивающей поверхности от застрявших трудных зерен, а также препятствует залипанию сит.
Осбенности грохотов
«ЛИВЕЛЛ», «ТРИСОМАТ», «ТОРВЕЛЛ»

## Slide 34
Просеивающая поверхность
Установка грохота
Поперечные планки для крепления эластичной просеивающей повверхности
Общий вид

## Slide 35
Схема транспортрования материала